附件：2025年度安徽省科学技术奖拟提名项目公示材料

关于2025年度安徽省科学技术奖推荐项目公示

一、项目名称：单原子固溶体电极关键技术创新与产业化应用

二、提名单位：合肥市科技局

三、提名等级：安徽省科学技术进步奖一等奖

四、完成人及完成单位

| 完成人排序 | 完成人姓名 | 工作单位 |
| --- | --- | --- |
| 第一完成人 | 吴宇恩 | 中国科学技术大学 |
| 第二完成人 | 杨青波 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
| 第三完成人 | 王颖 | 同济大学 |
| 第四完成人 | 赵长明 | 安徽熵卡科技有限公司 |
| 第五完成人 | 卢玲 | 生态环境部固态废物与化学品管理中心 |
| 第六完成人 | 汪钰恒 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
| 第七完成人 | 张钰 | 中国科学技术大学 |
| 第八完成人 | 曹运奕 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 第九完成人 | 赵静 | 生态环境部固态废物与化学品管理中心 |
| 第十完成人 | 张楠 | 无锡小天鹅电器有限公司 |

| 完成单位排序 | 完成单位名称 |
| --- | --- |
| 第一完成单位 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
| 第二完成单位 | 中国科学技术大学 |
| 第三完成单位 | 同济大学 |
| 第四完成单位 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 第五完成单位 | 安徽熵卡科技有限公司 |
| 第六完成单位 | 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 |

五、项目简介：

本项目面向国家"双碳"战略，针对传统洗护行业依赖化学添加剂、废水二次污染等痛点，以及电催化电极面临活性-选择性-稳定性-贵金属载量多目标相互制约、苛刻工况下长效稳定性不足等行业难题，首创"体相单原子固溶体"电催化材料体系，原创性提出"固相扩散驱动的单原子固溶体构筑"新方法，将贵金属活性原子以固溶方式植入多元金属氧化物晶格，利用晶格限域效应解决Ostwald熟化、团聚溶出顽疾，贵金属原子利用率趋近理论极限；构建AI-Agent高通量研发引擎，日均筛选超300个样品，研发周期由3-6个月压缩至3-5天，成果发表于《Nature Catalysis》；开发了服役寿命10-25年的多层复合梯度工业电极，创新五层梯度构型并高温烧结构建原子级键合网络，界面结合力提升66%以上，磨损率降至0.3 mg/(A·year)以下，寿命延长2-5倍；创制了电化学模块与加热管一体化集成电解反应器，发明蜂窝筛网仿生电极使面积增幅175%、臭氧浓度提升300%以上，攻克狭小空间高密度集成难题实现"零空间占用"；创立无外源添加剂电化学洗护新范式，建立多物理场耦合洗涤理论模型，在无化学添加剂条件下实现"去顽渍、防串色、亮白衣、强杀菌、深降解"五效合一，经第三方验证综合能耗降低63%以上、废水染料减排率超99%。项目依托国家同步辐射实验室等国家级平台，建成国际首条全自动化生产线，年产电极逾100万片，贵金属用量降低50-60%，技术已替代涂层钛阳极并打破国外垄断，核心技术达到国际领先水平，引领家电行业从"化学去污"向"电化学合成ROS"的范式变革，对推动消费品工业绿色低碳转型具有重要示范意义。

六、主要知识产权和标准规范等目录：

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明 | 铂单原子催化剂、制备方法及应用 | 中国 | ZL20221069902.5 | 2024.10.29 | 7475822 | 中国科学技术大学 | 吴宇恩;李鹏 | 授权有效 |
| 发明 | 水处理装置自清洁的控制方法及洗衣机 | 中国 | ZL201811005369.6 | 2022.08.09 | 5373265 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 杨青波,戴文娟,王桑龙 | 授权有效 |
| 发明 | 衣物处理装置 | 中国 | ZL201811211201.0 | 2022.07.12 | 5298561 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 吴艳婧,戴文娟,杨青波 | 授权有效 |
| 发明 | 衣物处理设备 | 中国 | ZL201910346574.7 | 2024.12.03 | 7571594 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 杨青波,吴登军,熊明,周存玲 | 授权有效 |
| 发明 | 基于单原子催化剂生成臭氧的方法和臭氧生成装置 | 中国 | ZL202311765605.5 | 2025.11.25 | 8518030 | 中国科学技术大学 | 吴宇恩;李鹏 | 授权有效 |
| 发明 | 一种洗剂盒组件以及洗涤设备 | 日本 | P2024-557610 | 2026.01.16 | 7806294 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 韩雅芳,屠锦军,任龙,秦浩,汪钰恒 | 授权有效 |
| 发明 | 电催化剂的制备方法及其应用、以及电极 | 中国 | ZL20201926682.4 | 2022.11.01 | 5553117 | 安徽熵卡科技有限公司 | 吴宇恩;么艳彩 | 授权有效 |
| 发明 | 一种电解组件及衣物处理设备 | 中国 | ZL202111165425.4 | 2025.12.21 | 8382338 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 杨青波,杜朝杰,任平 | 授权有效 |
| 发明 | 一种表面分散有铂单原子的复合材料及其制备方法、气敏材料 | 中国 | ZL201810171561.6 | 2020.10.27 | 4049050 | 中国科学技术大学 | 袁同伟;吴宇恩 | 授权有效 |
| 发明 | 一种石墨毡负载金属有机框架化合物阴极材料的制备方法及其应用 | 中国 | ZL202010248988.9 | 2021.06.11 | 4481121 | 同济大学 | 王颖，李风婷，徐斌成 | 授权有效 |