安徽省科学技术奖提名项目公示

（2025年度）

- 项目名称：光电行业用压敏胶制备关键技术研发及产业化

- 提名者：滁州市人民政府

- 提名奖种：科学技术进步奖

- 主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家（地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种防胶水凝结的压敏胶带涂胶装置 | 中国 | ZL202410512991.5 | 2024.07.09 | 第7178593号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司 | 都佩华；徐延明；刘国敏；郭梦涛 | 有效发明专利 |
| 发明专利 | 一种双面热熔压敏胶带涂布装置 | 中国 | ZL202410486997.X | 2024.07.09 | 第7173396号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司 | 都佩华；徐延明；刘国敏；郭梦涛 | 有效发明专利 |
| 发明专利 | 一种单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶及其制备方法 | 中国 | ZL202411118878.5 | 2024.11.08 | 第7504073号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司 | 李泽锋；徐延明；都佩华 | 有效发明专利 |
| 发明专利 | 一种TPU车衣膜用丙烯酸酯压敏胶及其制备方法 | 中国 | ZL202411506322.3 | 2025.02.07 | 第7706977号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司 | 徐延明；刘国敏；吴保娟 | 有效发明专利 |
| 企业标准 | 丙烯酸酯胶黏剂系列 | 中国 | Q/341182 CZDB002-2023 | 2023.03.10 | 企业标准信息公共服务平台 | 滁州都铂新材料科技有限公司 | 孟崔、白亚运、毛秋霞 | 现行有效 |
| 发明专利 | 水性丙烯酸乳液原胶、压敏胶及其制备方法 | 中国 | ZL202411224607.8 | 2025.04.25 | 第7900375号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；滁州聚研应用科技有限公司 | 郭梦涛；徐文韬；都佩华 | 有效发明专利 |
| 发明专利 | 一种水溶性酚醛树脂及其制备方法 | 中国 | ZL202411166974.7 | 2024.11.01 | 第7489594号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司 | 李泽锋；徐文韬；徐延明；都佩华 | 有效发明专利 |
| 发明专利 | 一种UV固化无溶剂热压胶及其制备方法 | 中国 | ZL202511398202.0 | 2026.05.26 | 第8962161号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子材料股份有限公司 | 王泽群；李泽锋；邹小强 | 有效发明专利 |
| 发明专利 | 一种丙烯酸酯保护膜的制备方法 | 中国 | ZL202511635121.8 | 2026.06.30 | 第9065438号 | 滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子材料股份有限公司 | 徐延明；吴保娟；常荷珍 | 有效发明专利 |
| 实用新型专利 | 一种高效节能的丙烯酸压敏胶包装装置 | 中国 | ZL202323619261.5 | 2024.12.17 | 第22176782号 | 常州都铂高分子有限公司；滁州都铂新材料科技有限公司 | 杨兴国；许光阳；都佩华；宋勇 | 有效实用新型专利 |

五、主要完成人：

| 姓 名 | 都佩华 | 排 名 | 1 | 行政职务 | 总经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 高级工程师 | 工作单位 | 滁州都铂新材料科技有限公司 | 完成单位 | 滁州都铂新材料科技有限公司 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术一：特种功能单体原位聚合改性与水溶性压敏胶设计①软单体由丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯以及分子量为400的甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯组成，占比35%-39%；硬单体为丙烯酸甲酯等，占比2.5%-5%；功能单体为丙烯酸等，占比3.5%-25%；②采用“三段保温”聚合工艺：78℃溶剂回流条件下滴加混合单体（耗时2h）→第一段保温（2h）→补加引发剂后进行第二段保温（1h）→再次补加引发剂后进行第三段保温（2h），反应转化率超过98%，第三段保温结束后，降温到40℃，加入稀释溶剂、固化剂以及中和剂搅拌，得到单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶；③创新性地采用乙酰丙酮钛（TAA）螯合物作为内置固化剂体系（占比0.01%-0.5%），无需外加固化剂即可获得良好力学性能；④通过占比3%-10%的三乙醇胺、氢氧化钠水溶液等中和剂实现水溶化，成膜后可完全溶解并重新制浆。 创新技术三：低能表面粘结与耐老化共混技术①引入反应型聚己内酯（占比0.5-2%）：通过聚己内酯链段与TPU基材的良好相容性，显著提高粘基力，改善可移性，对粘22次才出现脱胶；②引入附着力促进单体（占比0.2-1%）：选用β-丙烯酰氧基丙酸（β-CEA）、丙烯腈、丙烯酰胺等原料，在分子链上构建强极性基团，提升压敏胶对TPU的剥离力；③采用长碳链单体设计：选用甲基丙烯酸月桂酯等长碳链软单体，降低压敏胶极性，提升压敏胶对PP、PE等低表面能材料的浸润性和粘结力；④实现双85测试性能突破：通过100%单体打底+100%引发剂可控速滴加工艺，加入双甲基丙烯酸酯类单体增加支化，在85℃温度+85%相对湿度条件下贴铝盒1000小时，无起翘、凉剥无残胶。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 刘光明 | 排 名 | 2 | 行政职务 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 教授 | 工作单位 | 中国科学技术大学 | 完成单位 | 中国科学技术大学 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术二：功能性基团接枝改性实现阻燃耐腐蚀一体化①引入占总单体10%的丙烯酸聚醚磷酸酯阻燃单体，在分子链侧基构建磷系阻燃单元，后端复配多聚磷酸铵及Al(OH)₃实现协同阻燃，阻燃等级达到UL94 V-0级；②在分子链中引入耐腐蚀基团，通过多官能度环氧类柔性固化剂进行后交联处理，可使贴铝片的PI胶带在80℃电解液中浸泡72小时不弹开；③采用“纯滴加反应”方式：在75-85℃溶剂回流温度下滴加单体2-4h，反应温度精确可控，无冲温冲料风险，生产效率较传统方式提高45%。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 白玮 | 排 名 | 3 | 行政职务 | 副院长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 教授 | 工作单位 | 安徽大学 | 完成单位 | 安徽大学 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术三：低能表面粘结与耐老化共混技术①引入反应型聚己内酯（占比0.5-2%）：通过聚己内酯链段与TPU基材的良好相容性，显著提高粘基力，改善可移性，对粘22次才出现脱胶；②引入附着力促进单体（占比0.2-1%）：选用β-丙烯酰氧基丙酸（β-CEA）、丙烯腈、丙烯酰胺等原料，在分子链上构建强极性基团，提升压敏胶对TPU的剥离力；③采用长碳链单体设计：选用甲基丙烯酸月桂酯等长碳链软单体，降低压敏胶极性，提升压敏胶对PP、PE等低表面能材料的浸润性和粘结力；④实现双85测试性能突破：通过100%单体打底+100%引发剂可控速滴加工艺，加入双甲基丙烯酸酯类单体增加支化，在85℃温度+85%相对湿度条件下贴铝盒1000小时，无起翘、凉剥无残胶。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 徐延明 | 排 名 | 4 | 行政职务 | 研发副总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 工程师 | 工作单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 | 完成单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术一：特种功能单体原位聚合改性与水溶性压敏胶设计①软单体由丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯以及分子量为400的甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯组成，占比35%-39%；硬单体为丙烯酸甲酯等，占比2.5%-5%；功能单体为丙烯酸等，占比3.5%-25%；②采用“三段保温”聚合工艺：78℃溶剂回流条件下滴加混合单体（耗时2h）→第一段保温（2h）→补加引发剂后进行第二段保温（1h）→再次补加引发剂后进行第三段保温（2h），反应转化率超过98%，第三段保温结束后，降温到40℃，加入稀释溶剂、固化剂以及中和剂搅拌，得到单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶；③创新性地采用乙酰丙酮钛（TAA）螯合物作为内置固化剂体系（占比0.01%-0.5%），无需外加固化剂即可获得良好力学性能；④通过占比3%-10%的三乙醇胺、氢氧化钠水溶液等中和剂实现水溶化，成膜后可完全溶解并重新制浆。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 白亚运 | 排 名 | 5 | 行政职务 | 研发经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 工程师 | 工作单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 | 完成单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术三：低能表面粘结与耐老化共混技术①引入反应型聚己内酯（占比0.5-2%）：通过聚己内酯链段与TPU基材的良好相容性，显著提高粘基力，改善可移性，对粘22次才出现脱胶；②引入附着力促进单体（占比0.2-1%）：选用β-丙烯酰氧基丙酸（β-CEA）、丙烯腈、丙烯酰胺等原料，在分子链上构建强极性基团，提升压敏胶对TPU的剥离力；③采用长碳链单体设计：选用甲基丙烯酸月桂酯等长碳链软单体，降低压敏胶极性，提升压敏胶对PP、PE等低表面能材料的浸润性和粘结力；④实现双85测试性能突破：通过100%单体打底+100%引发剂可控速滴加工艺，加入双甲基丙烯酸酯类单体增加支化，在85℃温度+85%相对湿度条件下贴铝盒1000小时，无起翘、凉剥无残胶。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 刘国敏 | 排 名 | 6 | 行政职务 | 研发经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 高级知识产权师 | 工作单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 | 完成单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术一：特种功能单体原位聚合改性与水溶性压敏胶设计①软单体由丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯以及分子量为400的甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯组成，占比35%-39%；硬单体为丙烯酸甲酯等，占比2.5%-5%；功能单体为丙烯酸等，占比3.5%-25%；②采用“三段保温”聚合工艺：78℃溶剂回流条件下滴加混合单体（耗时2h）→第一段保温（2h）→补加引发剂后进行第二段保温（1h）→再次补加引发剂后进行第三段保温（2h），反应转化率超过98%，第三段保温结束后，降温到40℃，加入稀释溶剂、固化剂以及中和剂搅拌，得到单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶；③创新性地采用乙酰丙酮钛（TAA）螯合物作为内置固化剂体系（占比0.01%-0.5%），无需外加固化剂即可获得良好力学性能；④通过占比3%-10%的三乙醇胺、氢氧化钠水溶液等中和剂实现水溶化，成膜后可完全溶解并重新制浆。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 张亚 | 排 名 | 7 | 行政职务 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 工程师 | 工作单位 | 滁州都铂新材料科技有限公司 | 完成单位 | 滁州都铂新材料科技有限公司 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术四：高效工艺与智能化装备集成①在工艺端，以溶剂回流控温替代盘管传热，传热效率与产品稳定性得到显著提升；采用多釜滴加实现功能基团选择性接枝，配合100%单体打底与可控速滴加工艺，使预聚体作为底液时转化率超98%；通过双甲基丙烯酸酯类单体增加支化、多官能度环氧柔性固化剂提升交联密度，实现模切不溢胶、曲面贴合不翘曲。②在装备端，防胶水凝结的涂胶装置：通过电加热夹层配合搅拌叶片持续旋转，避免胶水局部过热凝结；创新设计Y形伸缩架配合双辅助轮，实现封堵块定时排料，精确控制生产节奏；集成温度/转速/液位采集的闭环控制系统，同时增设抹平、压合机构，确保胶料厚薄一致。 双面热熔压敏胶带涂布装置：通过加热辊相向/相反运动带动涂胶辊沿弧形槽移动，实现间距无级调节，免拆装即可适配不同厚度基材；引入拉力传感器实时监测夹持力度，保障涂布均匀性；集成排空、除胶组件（红外+光敏传感），自动监测刮胶量与辊面磨损；通过曲柄同步旋转设计使送料与收料速率一致，杜绝断层。此外，优化变截面螺旋式、复叶桨式搅拌桨实现物料纵向快速混合，冷凝器控温精度达±0.5℃，并集成DCS、SIS、BATCH智能控制系统，具备行业领先的智能化制程管理能力。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 廖睿 | 排 名 | 8 | 行政职务 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 副教授 | 工作单位 | 安徽大学 | 完成单位 | 安徽大学 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术二：功能性基团接枝改性实现阻燃耐腐蚀一体化①引入占总单体10%的丙烯酸聚醚磷酸酯阻燃单体，在分子链侧基构建磷系阻燃单元，后端复配多聚磷酸铵及Al(OH)₃实现协同阻燃，阻燃等级达到UL94 V-0级；②在分子链中引入耐腐蚀基团，通过多官能度环氧类柔性固化剂进行后交联处理，可使贴铝片的PI胶带在80℃电解液中浸泡72小时不弹开；③采用“纯滴加反应”方式：在75-85℃溶剂回流温度下滴加单体2-4h，反应温度精确可控，无冲温冲料风险，生产效率较传统方式提高45%。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 李泽锋 | 排 名 | 9 | 行政职务 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 工程师 | 工作单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 | 完成单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术四：高效工艺与智能化装备集成①在工艺端，以溶剂回流控温替代盘管传热，传热效率与产品稳定性得到显著提升；采用多釜滴加实现功能基团选择性接枝，配合100%单体打底与可控速滴加工艺，使预聚体作为底液时转化率超98%；通过双甲基丙烯酸酯类单体增加支化、多官能度环氧柔性固化剂提升交联密度，实现模切不溢胶、曲面贴合不翘曲。②在装备端，防胶水凝结的涂胶装置：通过电加热夹层配合搅拌叶片持续旋转，避免胶水局部过热凝结；创新设计Y形伸缩架配合双辅助轮，实现封堵块定时排料，精确控制生产节奏；集成温度/转速/液位采集的闭环控制系统，同时增设抹平、压合机构，确保胶料厚薄一致。 双面热熔压敏胶带涂布装置：通过加热辊相向/相反运动带动涂胶辊沿弧形槽移动，实现间距无级调节，免拆装即可适配不同厚度基材；引入拉力传感器实时监测夹持力度，保障涂布均匀性；集成排空、除胶组件（红外+光敏传感），自动监测刮胶量与辊面磨损；通过曲柄同步旋转设计使送料与收料速率一致，杜绝断层。此外，优化变截面螺旋式、复叶桨式搅拌桨实现物料纵向快速混合，冷凝器控温精度达±0.5℃，并集成DCS、SIS、BATCH智能控制系统，具备行业领先的智能化制程管理能力。 |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 王泽群 | 排 名 | 10 | 行政职务 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 | 工程师 | 工作单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 | 完成单位 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 |
| 对本项目技术创造性贡献： 承担项目创新技术二：功能性基团接枝改性实现阻燃耐腐蚀一体化①引入占总单体10%的丙烯酸聚醚磷酸酯阻燃单体，在分子链侧基构建磷系阻燃单元，后端复配多聚磷酸铵及Al(OH)₃实现协同阻燃，阻燃等级达到UL94 V-0级；②在分子链中引入耐腐蚀基团，通过多官能度环氧类柔性固化剂进行后交联处理，可使贴铝片的PI胶带在80℃电解液中浸泡72小时不弹开；③采用“纯滴加反应”方式：在75-85℃溶剂回流温度下滴加单体2-4h，反应温度精确可控，无冲温冲料风险，生产效率较传统方式提高45%。 |  |  |  |  |  |

六、主要完成单位：

| 单位名称 | 滁州都铂新材料科技有限公司 | 排名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 | 作为项目牵头单位，本单位负责“光电行业用压敏胶制备关键技术研发及产业化”的总体方案设计、技术路线制定与组织实施。主导完成单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶的分子结构设计，创新引入甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯构建亲水软链段，采用乙酰丙酮钛螯合物作为内置固化剂，开发出“78℃溶剂回流—三段保温”聚合工艺，反应转化率超98%；研制出防胶水凝结涂胶装置与双面热熔压敏胶带涂布装置，集成DCS/SIS/BATCH智能控制系统。本项目累计获授权发明专利8件、实用新型专利1件，制定企业标准1项。 依托滁州生产基地实施产业化，产品已批量供应南通百纳、丰城纳尔、上海纳尔、常州邦瑞等企业，应用于锂电池包胶带、光学膜保护、TPU车衣膜等高端场景。该生产基地是国内压敏胶细分领域产能最大的生产基地，已实现对3M、汉高、日东电工等进口产品的国产化替代。 |  |  |

| 单位名称 | 中国科学技术大学 | 排名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 | 依托高分子物理与化学学科的科研优势，为本项目丙烯酸酯压敏胶的分子链结构设计、内交联机理、阻燃基团与耐腐蚀基团的引入方式等核心科学问题，提供了理论指导与机理研究支撑。通过校企合作模式，参与功能性基团接枝改性技术的方案论证与性能表征方法优化，为UL94 V-0级阻燃、80℃电解液72h浸泡不弹开等关键指标的达成提供了理论依据。协助完成项目产品的第三方检测与客观评价，为成果在光电行业高端应用场景的推广提供了技术背书与学术支撑。 |  |  |

| 单位名称 | 安徽大学 | 排名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 | 依托高分子材料与工程学科平台，为本项目低表面能粘结技术提供TPU、PP、PE等基材的表面能测试与粘结机理分析支撑，参与了反应型聚己内酯与附着力促进单体（β-CEA）协同增粘方案的优化设计。在双85测试（85℃/85%RH×1000h）耐久性评估、模切不溢胶等应用性能验证方面，提供了测试方法与数据分析支持。为项目产品性能对标3M、日东电工等国外同类产品提供数据支撑，推动成果在安徽省光电行业实现示范应用。 |  |  |

| 单位名称 | 常州都铂高分子材料股份有限公司 | 排名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 | 作为滁州都铂的母公司及技术研发总部，本单位依托江苏省企业技术中心、常州市环保无溶剂UV光固化粘接材料工程技术研究中心，为本项目提供压敏胶分子设计理论、丙烯酸酯聚合工艺包及装备技术方案的技术积累与源头支撑，共同参与“一种丙烯酸酯保护膜的制备方法”等发明专利的研发与申报。在阻燃耐腐蚀基团接枝、低表面能粘结等关键技术攻关中，提供配方数据库与中试验证平台。依托本单位在压敏胶、OCA光学胶、水性涂料树脂等领域十余年的应用积累，以及锂电、高铁、汽车等行业的头部客户资源，推动本项目成果在长三角及全国范围推广应用，协助滁州基地完成产能爬坡与工艺定型，为项目产品进入南通百纳、丰城纳尔等用户供应链提供技术与商务对接支持。 |  |  |